## Slide 1
HPMG
磁材用户在稀土材料价格波动风险下的生产策略
Magnet user survival strategy on the choppy sea of material prices
杭州永磁集团
副董事长/营销总裁
贾颖燕

## Slide 2
目录
目 录
CONTENTS
01
中国稀土永磁材料行业发展现状分析
02
1-3月中国稀土及其制品出口数据统计分析
03
永磁材料原材料价格波动情况
04
永磁材料之间的可替代应用研究
05
永磁材料的新型应用和仿真

## Slide 3
1.中国稀土永磁材料行业发展现状分析
中国拥有丰富的稀土资源，目前已经成为全球最大的稀土永磁材料生产基地和出口基地，稀土永磁产业在全球具有较强的竞争力。
稀土永磁材料已步入“第四代研发阶段”
烧结钕铁硼占比超九成
研
产

## Slide 4
1.中国稀土永磁材料行业发展现状分析
中国已成为全球第一大钕铁硼永磁材料生产国
德国成为中国稀土永磁材料产品主要出口地区
德国：17.60 %

## Slide 5
2. 2021年1-3月中国稀土及其制品出口数据统计分析
2021年1-3月中国稀土及其制品出口量24782吨，同比增长23.3%。
2021年1-3月稀土及其制品出口金额738百万美元，同比增长51.2%。
2020年-2021年3月中国稀土及其制品出口量及金额增长情况

## Slide 6
HPMG
3.NdFeB永磁原材料价格波动情况

## Slide 7
HPMG
3.La/CeFeB永磁原材料价格波动情况

## Slide 8
HPMG
3.SmCo永磁原材料价格波动情况

## Slide 9
Performance
HPMG
4.SmCo&NdFeB永磁材料可替代性研究

## Slide 10
HPMG
Material | Br kG at 20 C | Br kG at 150 C | Bd kG at 150 C
N45SH | 13.60 | 11.65 | 5.54
SmCo 32 | 11.60 | 11.07 | 5.33
N45SH
SmCo2:17
4.SmCo&NdFeB永磁材料可替代性研究

## Slide 11
HPMG
Material | Br kG at 20 C | Br kG at 200 C | Bd kG at 200 C
N38EH | 12.50 | 10.36 | 4.87
SmCo 28 | 10.95 | 10.26 | 4.95
38EH
SmCo2:17
4.SmCo&NdFeB永磁材料可替代性研究

## Slide 12
HPMG
Material | Br kG at 20 C | Br kG at 220 C | Bd kG at 220 C
N35VH | 12.00 | 9.84 | 4.66
SmCo 28 | 10.95 | 10.18 | 4.90
35VH
SmCo28
4.SmCo&NdFeB永磁材料可替代性研究

## Slide 13
HPMG
Material | Br kG at 20 C | Br kG at 240 C | Bd kG at 240 C
N33AH | 11.70 | 9.51 | 4.53
SmCo 28 | 10.95 | 10.10 | 4.86
33AH
Smco 28
4.SmCo&NdFeB永磁材料可替代性研究

## Slide 14
HPMG
5.La/Ce永磁材料的降本应用
CeFeB以低性能牌号为主，在低端应用市场广受欢迎
由于CeFeB的高性价比，近年来在传统电机、微电机、传感器甚至风电应用方向都有不少开发和应用案例

## Slide 15
5.永磁材料的磁模拟应用案例
高温超导磁悬浮磁轨开发

## Slide 16
5.永磁材料的磁模拟应用案例
大型halbach阵列

## Slide 17
5.永磁材料的磁模拟分析

## Slide 18
5.永磁材料的磁模拟分析
lamination magnet

## Slide 19
不同磁偏角对产品应用的影响
5.永磁材料的磁模拟分析

## Slide 20
5.永磁材料的磁模拟分析
磁组件轨道产品应用

## Slide 21
Thanks！
杭 州 永 磁 集 团
地址：浙江省杭州市萧山区钱江二桥南岸永磁工业园区
电话：0086-571-82875116
传真：0086-571-82875216
网址：www.chinahpmg.com
邮箱：hpmg@china-hpmg.com